| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzbekleidung für Stahl-Tragwerke aus Promatect-200-Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 750 kg/m3, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Die Beschichtungsdicke ist nach dem Verhältniswert U/A und dem geforderten Feuerwiderstand zu bestimmen. Ausführung nach Datenblatt: 219/245 Nachweis: VKF-Nr. 16274 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Feuerwiderstand: ………... (*1) Bauteil: ………... (*2) Anwendungsbereich: ………... (*3) Raumhöhe: ………... m Stahlprofil: ………... (Typ) Art der Bekleidung: ………. - seitig Äussere Abwicklung: ………... m U/A-Wert: ………... Länge bzw. Höhe der Bekleidung: ………... m Bekleidungsdicke: …….... mm(*4) Hinweise: *1: R 30 – R 120 *2: Stahlstütze oder Stahlträger *3: Innenanwendung *4: nach U/A und Feuerwiderstand |  | m |  |  |