| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Selbständige, abgehängte Brandschutzunterdecke EI 90 (RF1) aus Promatect-H –Brandschutzplatten d = 2x 15 mm, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, mit Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, sowie Mineralwollauflage, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 420.45 Anwendung mit Feuerwiderstand: EI 90 (RF1) VKF-Nr. 5252 Brandbeanspruchung von unten und oben Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Bekleidungsdicke: 2x 15 mm Steinwolle 1-Lage: 60 mm / 30 kg/m3 Steinwolle 2-Lage: 60 mm / 60 kg/m3 Abmessung im Licht: ……… mm x ……… mm Deckenhöhe: ………... m Abhängehöhe: ………... m Optionen: Randanschluss mit/ohne Schattenfuge Leuchtkästen für Einbauleuchten für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) Revisionsöffnung als verschraubter Deckel in der Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*1) Hinweis: *1: max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | m2 m1 Stk. Stk. |  |  |