| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trapezblechdachbekleidung EI 30 (RF1) aus Promatect-H-Brandschutzplatten d = 2x 8 mm, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 435.10 Anwendung mit Feuerwiderstand: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 5258 Brandbeanspruchung von unten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Abmessung im Licht: ……… mm x ……… mm Deckenhöhe: ………... m Abhängehöhe: ………... m (*1) Hinweise: *1: Abhängehöhe bzw. direkte Montage angeben. Randanschluss Randanschluss direkt für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Anschluss an normierte Wand ≥ EI 30 Randanschluss ………… Optionen: Leuchtkästen für Einbauleuchten für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm |  | m2 m1 Stk. |  |  |