|  |  |  | f |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement coupe-feu pour structures porteuses en bois en panneaux coupe-feu, fournir et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 160.30 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu R 30 – R 120 Preuve No AEAI 31258 R 60 No AEAI 31262 R 90 No AEAI 31261 R 120 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
|  | Résistance au feu ………... (*1) Composant ………... (*2) Dimension du structure ………... (*3) Type de revêtement ………… - côtés Épaisseur du revêtement ………... (*4) hauteur du local ………... m *1 R 30 – R 120 *2 pilier ou poutre *3 ≥ 120 x 120 mm *4 selon fiche technique 160.30 R 60 = 1x 18 mm R 90 = 2x 18 mm R 120 = 2x 18 mm |  |  |  |  |
|  | Revêtement étendue extérieure longueur x largeur ………... x ………... m |  | m2 |  |  |
|  | En option, mastiquer les joints des panneaux avec le mastic de Promat |  | m1 |  |  |